1 - FIBRAS DE MADEIRA

1.1 - Chapas Duras

1.1.1 - As chaves duras - "hardboards" -  são obtidas pela prensagem a quente de fibras de madeira.

1.1.2 - As chapas duras são fabricadas em diversos padrões tais como: liso, filetado, perfurado, "madeira nobre", cores lisas.

1.2 - Chapas Moles

1.2.1 - As chapas moles - "softboards" - são obtidas pela secagem, em estufa, do colchão de polpa saído das máquinas formadoras ("forming").

1.3 - Contraplacados

1.3.1 - Os contraplacados são constituídos por miolo de chapa mole, prensado entre duas placas de chapas duras. Nas duas superfícies de chapa mole será aplicado adesivo para garantir a aderência com a as chapas duras.

2 - FIBRAS DE VIDRO

2.1 - Tipos Básicos

Os tipos básicos de fibras de vidro são os seguintes:

2.1.1 - Fibras curtas, geralmente apresentados sob a forma de lã de vidro e que se especificam na EME respectiva.

2.1.2 - Fios contínuos de vidro, para aplicação em conjunto com resinas plásticas, no campo dos plásticos reforçados e que serão objeto desta EME.

2.2 - Frabricação

2.2.1 - As fibras de vidro do tipo contínuo são fabricadas com vidro "E", cuja composição é a seguinte:

- Si 0ª de 52 a 56%

- Alª 0³ de 12 a 16%

- Ca 0 de 16 a 25%

- Bª 0³ de 08 a 13%

- Mg 0 de 00 a 06%

2.2.2 - O processo de fabricação será o de fusão direta, pelo qual os filamentos são formados pela passagem do vidro derretido, diretamente do forno de fusão, através de fieiras ou buchas de metal precioso.

2.2.3 - No caso dos véus de superfícies - vide EME de lã de vidro - o fio será fabricado com vidro "C", quimicamente mais inerte.

2.2.4 - As fibras, após sua formação nas fieiras, são tratadas com substâncias químicas especiais que têm, como principal função, prover a união química entre o vidro (inorgânica) e as matrizes plásticas (orgânicas).

2.2.5 -As substâncias químicas mais usadas são os compostos de cromo e silício (silanos), possuidores de moléculas bi-funcionais. Uma das moléculas se une ao vidro e a outra à matriz plástica (orgânica).

2.3 - Características

As características principais das fibras de vidro do tipo fio contínuo são as seguintes:

2.3.1 - Alta resistência à tração;

2.3.2 - Perfeita elasticidade;

2.3.3 - Incombustilidade;

2.3.4 - Elevada resistência à umidade;

2.3.5 - Elevada estabilidade dimensional;

2.3.6 -  Elevada resistência à corrosão;

2.3.7 -Excelentes características elétricas (alta rigidez e baixa constante dielétrica).

2.4 - Tipos de Fios Contínuos

2.4.1 - Tecido

1:- Fabricados com fios - "yarns" - torcidos e trançados e, no caso de emprego em impermeabilizações, obedecerá à EB-632.

2:- Os pesos dos tecidos variam de 85 a 1370 g/mª e as espessuras de 0,08mm a 1,14mm.

3:- O uso do tecido, na fabricação de plásticos reforçados, praticamente  duplica a resistência alcançada com o emprego de fios paralelos.

2.4.2 - "Roving" tecido

1:- Fabricados com "roving", entendendo-se como tal o feixe de fios paralelos, não torcidos, enrolados numa bobina.

2:- O pêso do "roving" tecido varia de 510 a 1650 g/mª.

3:- De custo inferior ao tecido, o "roving" tecido será usado, principalmente, na fabricação de grandes peças estruturais.

2.4.3 - "Spun Roving" tecido

1:- Fabricados com "spun roving" tecido, entendendo-se como tal, o fio que é dobrado várias vezes sobre si mesmo e impedido de se desfazer por um pequeno torcimento.

2:-Confere, aos laminados, maior resistência ao cisalhamento entre lâminas, melhora a aderência com outros materiais e é mais dobrável.

2.4.4 - Manta de Reforço

1:- Fabricados com fios cortados ou contínuos, aglutinados com resina ou ligados mecanicamente por "costura".

2:- O pêso das mantas de reforço varia entre 225 a 1400 g/mª no caso do emprego da resina e, entre 600 a 3100 g/mª, no caso do uso da "costura".

2.4.5 - "Roving" tecido e manta

1:- Associação de uma camada de "roving" tecido com outra de manta de fio cortado.

2:- A associação será feita por ligantes de poliéster em pó de alta solubilidade.

3:- A associação combina a orientação bi-direcional do "roving" tecido e a orientação isotrópica da manta de fio cortado.

4:- O produto será fabricado com "roving" tecido de 550, 820 ou 960 g/mª unidos à manta de 300 ou 450 g/mª.

2.4.6 - Véu de Superficie (Surfacing Mat")

1:- Conforme já referido, será fabricado com vidro "C" e constituído por fibras extra finas, com diâmetro médio de 16 micra, distribuída multidirecionalmente.

2:- A aglutinação das fibras será obtidas com resinas de amido de milho e cola, resina fenólica insolúvel, resina de poliéster ou resina epoxy.

3:- O véu de fibra de vidro, quando destinado ao emprego como camada de esfoço das membranas de impermeabilização ou como camada de proteção, obedecerá às seguintes normas:

3.1:- ME-13, da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS;

3.2:- ASTM-D-76 - "Specification for Testil Testing Machines;

3.3:- ASTM-D-146 "Sampling and Testing Felted and Woven Fabrios Satured With Bituminous Substances for Use In Waterproofing and Roofing".

3.4:- EB-632, "Véu de fibra de vidro e tecido de vidro para impermeabilização da construção civil".

4:- O véu de fibra de vidro será inerte em relação aos componentes que integram os produtos empregados em impermeabilização.

5:- Os véus serão fabricados nas espessuras de 0,25mm a 0,75mm.