1-CONCRETO CELULAR OU CONCRETO LEVE ESTRUTURAL

1.1-Composição

No concreto leve estrutural, os agregados graúdos serão quase sempre inteiramente constituídos de tipo leve, mas os agregados miúdos poderão ser "todo leves", "todo normais" ou combinação dos dois. Muitas combinações diferentes destes componentes e os característicos do concreto poderão variar de acordo com as propriedades desejadas.

1.2-A condutibilidade térmica deverá estar compreendida entre 0,040 a 0,046 kcal x m/h x m²  x ºC.

1.3-O concreto celular em placas ou blocos será do tipo autoclavado, o que garantirá a estabilidade dimensional.

1.4-Dosagem

Os traços deverão ser selecionados, visando a produzir as propriedades físicas exigidas. A dosagem deverá ser experimental, por meio do estabelecimento dos traços por misturas experimentais em laboratório, que serão, então, ajustados para fornecer betonadas práticas de campo.

A CODEVASF admitirá cinco métodos para a dosagem do concreto Celular.

1.4.1-Método do Volume absoluto

O príncipio envolvido é que o volume de argamassa consistirá do total dos volumes de cimento, agregado fino, volume líquido da água e do ar incorporado. Este volume de argamassa deverá ser suficiente para preencher os vazios num volume de agregado leve, seco, compacto, mais um volume adicional suficiente para proporcionar trabalhabilidade satisfatória. Deverá ser executada conforme ACI 613-54 (American Concreto Institute).

1.4.2-Método Volumétrico

Consistirá essencialmente em executar um traço experimental usando volumes estimados de cimento, agregado miúdo e graúdo, e adicionando-se água suficiente para produzir o SLUMP exigido. DEverá ser executado conforme ACI 211.

1.4.3-Método do Fator de Peso Específico

Deverá ser executado conforme ACI 613-A-59. Uma betoneira experimental será preparada como indicado no item 1.3.2 e ensaios serão feitos como mencionado.

1.4.4-Método do Fator de Peso Específico

Esse método é baseado no uso do Pienômetro, conforme ACI 613-A-59. Determinará com precisão um fator de peso específico por ensaios de Pienômetros nos agregados e relacionará o fator com conteúdo de umidade do agregado no momento da mistura.

1.4.5-Método do Peso

Este método considera que a soma dos pesos de todos os componentes numa mistura é igual ao peso total da mesma mistura. Se o peso de um determinado concreto por unidade de volume, contendo um agregado particular, pode ser estimado e o peso do cimento e da água total do mesmo volume unitário forem conhecidos ou puderem ser estimados, o peso dos agregados leves naquele volume poderá ser determinado por subtração.

2-CONCRETO PLÁSTICO DE POLIESTIRENO

2.1-Concreto leve, fabricado a partir de uma mistura de cimento e "pérolas" de poliestireno expandido - vide EME-01/06 (Aglomerantes) e EME-15/07 (Poliestireno Expandido).

2.2-A dosagem para a produção de 01 m³ de concreto plástico de 400 kg/m³ será a seguinte:

2.2.1-Polistireno expandido, tipo P-300: 12 Kg.

2.2.2-Cimento: 267 Kg.

2.2.3-Areia de 0,6 mm: 14 kg.

2.2.4-Água: 107 litros.

2.2.5-Aglutinante, para provocar aderência do cimento sobre as "pérolas", do tipo "Acronal 295-D", da BASF Brasileira S.A. Industrias Químicas ou do tipo "Mowilith Di-Go", da Hoescht do Brasil Química e Farmacêutica, ou similares, a critério da Fiscalização, 2 Kg.

2.2.6-Fator água/cimento: 0,4.

2.2.7-Condutibilidade térmica: 0,11 kcal x m/h x m² x ºC.

2.3-A dosagem para a produção de 01 m³ de concreto plástico de 700 kg/m³ será a seguinte:

2.3.1-Poliestireno expandido, tipo P-300: 12 kg.

2.3.2-Cimento: 338 kg.

2.3.3-Areia entre 0,6 e 3,0 mm: 181 kg.

2.3.4-Água: 169 litros.

2.3.5-Aglutinante, idem, idem concreto de 400 kg/m³: 2 kg.

2.3.6-Fator água/cimento: 0,4.

2.3.7-Condutibilidade térmica: 0,20 kcal x m/h x m² x ºC.

2.4-Histurar-se-á o poliestireno expandido com o aglutinante diluído em 40 litros de água. Em seguinda, serão adicionados areia, cimento e a quantidade de água necessária, menos os 40 litros já utilizados. A quantidade de água poderá variar com a umidade da areia e a temperatura ambiente.

2.5-O concreto plástico será confeccionado em betoneira de circulação forçada, pois na betoneira convencional as pérolas poderão separ-se da argamassa.

2.6-Composição da mistura para 01 m³ de concreto Plástico de Poliestireno.

| Densidade (kg/m³) | Isopor (kg) | Cimento (kg) | Areia Fina | Granulometria da areia | Água (lts) | Aglutinante Acronal 2950 | Fator Água- Cimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 12 | 134 | - | - | 54 | 2 | 0,4 |
| 300 | 12 | 205 | - | - | 82 | 2 | 0,4 |
| 400 | 12 | 267 | 14 | pó | 107 | 2 | 0,4 |
| 500 | 12 | 323 | 36 | 0,6 mm | 129 | 2 | 0,4 |
| 600 | 12 | 356 | 89 | 0,6 mm | 143 | 2 | 0,4 |
| 700 | 12 | 338 | 181 | 0,6 a 3 mm | 169 | 2 | 0,5 |
| 800 | 12 | 815 | 319 | 0,6 a 3 mm | 158 | 2 | 0,5 |

2.7-Cálculo prático para preparação do concreto com isopor P-300, baseado em um saco de cimento de 50 kg.

| Densidade (kg/m³) | Isopor Litros | Aglutinante Acronal 2950 kg (lt) | Água do Aglutinante (litros) | Cimento (kg) | Areia Fina (litros) | Água Fina (litros) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 368 | 0,74 | 14,72 | 50 | - | 5,3 |
| 300 | 244 | 0,46 | 9,75 | 50 | - | 10,25 |
| 400 | 187 | 0,40 | 7,5 | 50 | 2 | 12,5 |
| 500 | 155 | 0,32 | 6,2 | 50 | 4 | 13,8 |
| 600 | 140 | 0,28 | 5,6 | 50 | 9 | 14,4 |
| 700 | 147 | 0,29 | 5,9 | 50 | 19 | 18,9 |
| 800 | 159 | 0,32 | 6,3 | 50 | 36 | 18,7 |

2.8-A água deverá ser sempre controlada tendo em vista a umidade e a temperatura ambiente.

2.9-Como o Isopor tem carga eletrostática, a qual reduz seu volume final, através de descarga durante a mistura, dever-se-á adicionar 10% de isopor aos valores indicados, para a obtenção de 01 m³ final de concreto.