1 - DEFINICÕES

Para os fins desta EME, cristais são complexos químicos resultante da combinação de dois silicatos - um alcalino e outro terroso ou metálico - com outros elementos, destinados esses últimos a conferir ao produto qualidades óticas especiais.

2 - PLANOS, LISOS, TRANSPARENTES

2.1 - Características Gerais

2.1.1 - Os cristais planos, lisos, transparentes - produtos obtidos por fundição e laminação - após o recozimento são submetidos a um trabalho mecânico suplementar, a frio, de desbastamento e polimento. Dito trabalho destina-se a desempenhar as duas faces do cristal, tornando-as, praticamente planas, paralelas e polidas.

2.1.2 - O paralelismo entre as faces poderá ser obtido por flutuação.

2.1.3 - A tolerância de planimetria será de 2%mm.

2.1.4- Não poderão apresentar distoção ou ondulação aparentes, quando examinados a um ângulo superior 5º.

2.1.5 - O peso dos cristais planos será de 2,5 kg/mª e por mm de espessura.

2.1.6 - Os cristais planos poderão ser temperados ou, ainda, termo-absorventes.

2.2 - Espessuras

Os vidro cristais poderão ter as seguintes espessuras (em mm): 4, 5, 6, 8 e 10.