1 - TEMPERATURA

1.1 - Lisos Transparentes

1.1.1 - Condições Gerais

São vidros planos, lisos, transparentes com superfícies polidas, apresentando alta resistência conferida por processo térmico de têmpera.

1.1.2 - Terão espessura mínima de 6/7 mm.

1.2 - Impressos

1.2.1 - Condições Gerais

São vidros com uma face lisa e a outra impressa, translúcidos, apresentado alta resistência conferida por processo térmico de têmpera.

1.2.2 - Terão espessura mínima de 9/11 mm.

1.3 - Coloridos Opacos, Lisos ou Impressos

1.3.1 - Condições Gerais

1:- São vidros coloridos opacos, temperados, com as duas faces lisas ou uma lisa e a outra impressa.

2:-A face lisa será recoberta, durante a fabricação, por esmaltação colorida.

1.3.2 - Terão espessura mínima de 6 mm.

1.4 - Coloridos na Massa, Lisos, Transparentes

1.4.1 - Condições Gerais

Vidros planos, lisos, termoabsorventes (filtrantes), transparentes, coloridos na massa, apresentando alta resistência conferida por processo térmico de têmpera.

1.4.2 - As chapas terão 6,8 ou 10 mm de espessura nominal.

2 - TERMOABSORVENTES

2.1 - Lisos, Transparentes, Coloridos

2.1.1 - Condições Gerais

Vidros lisos, Transparentes, atérmicos e coloridos por adição de corantes ao banho de vidro em fusão e, por esta razão, ditos "tintos" ou coloridos na massa", recozidos.

2.1.2 - Terão espessura mínima de 4 mm.

2.2 - Impressos, Translúcidos, Coloridos

2.2.1 - Condições Gerais

Vidros impressos, translúcido, atérmico e coloridos por adição de corantes ao banho de vidro em fusão e, por esta razão, ditos "tintos na mesa".

2.2.2 - Terão espessura mínima de 3 mm.

3 - TERMORREFLETORES

3.1 - Lisos, Transparentes, Coloridos

3.1.1 - Condições Gerais

Vidros lisos, transparentes, atérmicos e coloridos por projeção de óxidos metálicos sobre a folha de vidro, quando essa ainda se encontra a 700ºC, aproximadamente.

3.1.2 - Terão espessura mínima de 3 mm.

3.2 - Impressos, Transparentes, Coloridos

3.2.1 - Condições Gerais

Vidros impressos, canelados, transparentes, atérmicos e coloridos por projeção de óxido metálicos sobre a folha de vidro, quando essa ainda se encontra a 700ºC, aproximadamente.

3.2.2 - Terão espessuras mínimas de 3 mm.

4 - ATÉRMICOS E ACÚSTICOS

4.1 - Condições Gerais

4.1.1 - Conjunto de duas chapas de vidro separadas por uma camada de ar desidratado, hermeticamente selado, com propriedades isolantes - térmicas e acústicas - relacionadas com a natureza dos vidros empregados na montagem.

4.1.2 - Os elementos que constituem os vidros especiais atérmicos a acústicos são os seguintes:

1:- Duas chapas de vidro.

2:- Camada de ar intercalar, sempre com 9 mm de espessura.

3:-Perfil oco de alumínio com 9 mm de largura, disposto em toda a periferia e com pequenos orifícios, no lado interno, possibilitando a atuação da substância higroscópica.

4:-Substância higroscópia, de elevada superfície capilar, colocada no interior do perfil de alumínio e destinada a absorver e a reter a umidade da camada de ar intercalar.

5:-Adesivo e calafetador de elastômero, com a finalidade de propiciar a junção das duas chapas de vidro ao perfil de alumínio, em todo o perímetro, bem como a de conferir estanqueidade absoluta ao conjunto.

4.2 - Dimensões

4.2.1-Formato  quadrado  ou  retangular,   com   as  dimensões  máximas  de  180 x 200 cm.

4.2.2-Duas  espessuras: 17 e 23 mm,  inclusive   a  camada  de  ar  intercalar  de  9 mm.

4.2.3-As chapas de vidro poderão ter a mesma espessura ou espessuras diferentes.

4.3 - Seleção de Chapas de Vidro

A seleção das chapas de vidro será efetuada levando-se em consideração os seguintes fatores:

4.3.1 - carga solar;

4.3.2 - intensidade luminosa;

4.3.3 - ruídos externos;

4.3.4 - segurança.

5 - LAMINADOS

/5.1 - Condições Gerais

Vidros lisos ou impressos, transparentes ou coloridos, compostos de duas chapas soldadas intimamente, pela interposição de material plástico: butiral de polivinilo.

5.2 - Terão espessura mínima de 6 mm.

6 - ARMADOS

6.1 - Condições Gerais

São vidros translúcidos, com inserção, durante a laminação, de fina tela de arame.

6.2 - Terão espessura mínima de 6 mm.