1 - NATURAL

1.1 - Características

1.1.1 - Toda a madeira para emprego definitivo será de lei, abatida há mais de 2 anos ou seca em estufa, isenta de branco, caruncho ou broca; não ardida e sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência.

1.1.2 - A     de    emprego    provisório,   para   andaimes,   tapumes,   moldes    e Escoramentos, será Pinho do Paraná, ou equivalente, em pranchões, tábuas, couçoeiras ou pernas, com as dimensões necessárias aos fins a que se destine, sendo admitido o uso de roliços desde que resistentes.

1.2 - Normas

1.2.1 - A madeira serrada e beneficiada satisfará à NBR-7203 (PB-5).

1.2.2 - A madeira para estruturas obedecerá à NBR-7190 (NB-11).

1.2.3 - Os ensaios de madeira se regularão pela NBR-6230 (MB-26).

1.2.4 - A terminologia obedecerá à TB-12.

1.3 - Nomenclatura

A fim de dirimir dúvidas, serão adotadas as seguintes equivalências de terminologia vulgar e botânica:

| NOME VULGAR | CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA |
| --- | --- |
| 1.3.1 - Acapu | - Voucapua americana |
| 1.3.2 - Angelin Amargoso | - Andira anthelmitica |
| 1.3.3 - Aguano | - Vide mogno |
| 1.3.4 - Aroeira do Sertão | - Astronium urundeuva |
| 1.3.5 - Braúna brauna | - Melanoxylon |
| 1.3.6 - Cabriuva Vermelha balsamun | - Myroxylon |
| 1.3.7 - Canela Parda amara | - Nectandra |
| 1.3.8 - Canela Sassafrás | - Ocotea pretios |
| 1.3.9 - Cedro Aromático | - Cedrela odorata |
| 1.3.10 - Cedro Vermelho | - Cedrela fissilis |
| 1.3.11 - Cerejeira Amarela | - Amburana acreana |
| 1.3.12 - Faveiro | - Pterodon abruptus Benth |
| 1.3.13 - Gonçalo Alves | - Astronium flaxinifolium |
| 1.3.14 - Imbuia | - Phoebe porosa |
| 1.3.15 - Ipê Tabaco | - Tecoma leucoxylon |
| 1.3.16 - Jacarandá Caviuna | - Dalbergia violacea |
| 1.3.17 - Jacarandá Preto | - Machaerium incorruptibile |
| 1.3.18 - Louro Aritu | - Acrodiclidium appellii |
| 1.3.19 - Louro Pardo | - Cordia excelsa |
| 1.3.20 - Louro Rosa | - Aniba parviflora |
| 1.3.21 - Macacaúba | - Platymiscium Ulei Harms |
| 1.3.22 - Massaranduba | - Mimussops rufula |
| 1.3.23 - Mogno | - Swietenia macrophylla king |
| 1.3.24 - Óleo Vermelho | - Myrospernum erythroxylon |
| 1.3.25 - Pau Marfim do Pará | - Agonandra brasiliensis |
| 1.3.26 - Pau Cetim | - Aspidosperma eburneum |
| 1.3.27 - Pequiá Cetim | - Aspidosperma parvifolium |
| 1.3.28 - Peroba do Campo | - Paratecoma peroba |
| 1.2.29 - Peroba Rosa | - Aspidosperma polyneuron |
| 1.3.30 - Pinho do Paraná | - Araucaria angustifolia |
| 1.3.31 - Sucupira Parda | - Bowdichia racemosa |
| 1.3.32 - Vinhático | - Plathymonia reticulata |

1.4 - Terminologia

1.4.1 - Faces - São as superfícies planas maiores, paralelas entre si e ao eixo longitudinal da peça.

1.4.2 - Cutelos - São superfícies planas menores, normais às faces, paralelas entre si e ao eixo longitudinal da peça.

1.4.3 - Topos - São as seções transversais dos extremos da peça.

1.4.4 - Quinas - são as linhas de intersecção das superfícies que formam dois lados adjacentes da peça.

1.4.5 - Espessura - É a maior dimensão de uma seção transversal perpendicular às faces.

1.4.6 - Largura - É a maior dimensão da seção transversal perpendicular às faces.

1.4.7 - Comprimento - É a menor distância entre os topos de uma peça.

1.4.8 - Bitola - É a expressão numérica das dimensões de largura e espessura de uma peça.

1.4.9 - Retração - É a redução das dimensões da peça de madeira nas direções longitudinal, tangencial e radial, causada pela diminuição do teor de umidade, a partir do ponto de saturação das fibras.

1.4.10 - Teor de unidade - É a quantidade de água contida na madeira, expressa em percentagem em relação à sua massa seca.

1.4.11 - Ponto de saturação das fibras - É o estado da madeira em que não se verifica a presença de água nas cavidades da células, estando, porém, as paredes celulares completamente saturadas com água.

1.4.12 - Teor de unidade em equilíbrio - É o teor de umidade que a madeira atinge quando está exposta constantemente à condições ambientais, durante um determinado tempo, acima do qual o teor de umidade desta madeira não mais se alterará.

1:- Madeira serrada verde - teor acima de 30%

2:- Madeira serrada seca ao ar - teor superior a 20% e inferior a 30%.

3:- Madeira seca em estufa - É aquela que foi submetida a um processo artificial de secagem em estufa, a fim de atingir um teor de umidade inferior ou igual a 20%.

1.5 - Definições de Acordo com a Bitolas

1.5.1 - Quadrinho - Peça com 25mm (1") nas 4 faces.

1.5.2 - Ripa - Peça com espessura nominal de 11mm (1/2") e de largura nominal de 50mm (2").

1.5.3 - Sarrafo - Peça com espessura nominal de 25mm (1") e de largura nominal de 50mm (2") a 100 mm (4").

1.5.4 - Tábua - Peça com espessura nominal de 25mm (1") e largura nominal não inferior a 150mm (6").

1.5.5 - Pranchinha - Peça com espessura nominal não inferior a 38mm (1 1\2") e cuja largura nominal não seja inferior a 100mm (4").

1.5.6 - Caibro - Peça com espessura nominal não inferior a 50mm (2") e de largura nominal de 50mm (2") a 75mm (3").

1.5.7 - Prancha - Peça com espessura nominal não inferior a 50mm (2") e de largura não inferior a 100mm (4").

1.5.8 - Pranchão - Peça com espessura nominal não inferior a 75mm (3") e de largura nominal não inferior a 150mm (6").

1.5.9 - Pontalete - Peça com 75mm (3") nas quatro faces.

1.6 - Classificação Visual

Para estabelecer o nível de qualidade de cada face, verificar visualmente o defeito de maior incidência, ou predominante nesta face e, com base neste (s) defeito (s) determinar a qualidade correspondente, de acordo com a tolerância de defeitos.

1.7 - Terminologia dos Defeitos da Madeira Serreda

1.7.1 - Apodrecimento - É a desintegração avançada da madeira, produzidas por fungos.

1.7.2 - Ardidura - É a etapa inicial da deterioração da madeira, desde que esta ainda não sofra alteração sensível em suas propriedades mecânicas, e que pode ser visualmente identificada por uma variação de cor.

1.7.3 - Bolsa de resina - É a acumulação de material resinoso entre as fibras da madeira.

1.7.4 - Desbitolamento - É a irregularidade nas dimensões da espessura e da largura da peça.

1.7.5 - Empeno - É a deformação que pode sofrer uma peça de madeira pela curvatura de seus eixos longitudinais transversais ou ambos.

1:- Arqueamento - É a deformação lateral em relação ao comprimento.

2:- Encurvamento - É a deformação facial em relação ao comprimento.

3:- Encanoamento - É a deformação facial em relação a largura.

4:-Torcimento-É a deformação simultânea no sentido longitudinal e transversal.

1.7.6 - Estrondo - Rachadura transversal - É a ruptura transversal das fibras da madeira normalmente provocada na queda da árvore.

1.7.7 - Furo de bicho - É o orifício produzido por inseto na madeira em qualquer fase de sua evolução.

1:- Coró - É o orifício com 0 (diâmetro) superior a 3mm produzidos por larvas de inseto, normalmente na árvore  ou na tora, antes do seu processamento industrial.

2:- Carucho - É o orifício com até 3mm de 0 (diâmetro) provocado por inseto normalmente na sua fase adulta.

1.7.8 - Mancha - É a mudança de colocação por agentes biológicos.

1.7.9- Mofo ou Bolor - É a formação fúngica que pode assumir várias colorações e que se desenvolve na superfície da madeira sob ação do calor e da umidade, sem alterar a resistência mecânica da peça.

1.7.10 - Nó - É a parte remanescente de galho ou ramo, de coloração mais escura, inclusive na peça, de forma arredondada ou alongada e seccionada pela serra, e que tem propriedades diferentes da madeira circundante.

1:- Olho de peixe ou esporas - É o nó diminuto de até 3mm de 0 (diâmetro) cuja presença não altera as propriedades de peça.

2:- Nó reverso ou flor - É a mancha apresentada na peça sem que haja a configuração real do nó.

3:- Nó firme - É o que fica firmimente retido na madeira seca nas condições normais.

4:- Nó solto - É o que não fica firme retido na madeira seca.

5:- Nó de gravata - São nós com forma alongada, normalmente convergindo para o mesmo ponto.

6:- Nó cariado - É aquele parcialmente deteriorado por agentes biológicos.

7:- Nó vasado - É o orifício na peça de madeira provocado pela queda de nó.

1.7.11 - Quina morta ou esmoada - É a falta de madeira, originada por qualquer motivo, na quina das peças.

1.7.12 - Rachadura - É a separação das fibras da madeira que se estende na direção do eixo longitudinal da peça e atingi toda a espessura da mesma, produzida por agentes mecânicos ou más condições de secagem.

1.7.13 - Trincas superficiais ou fendilhados - É a separação superficial das fibras da madeira cujo desenvolvimento não chega a alcança as duas faces da peça serrada e sendo, normalmente, ocasionalmente pela secagem.

1.7.14 - Vento ou Geral - São falhas descontínuas inerentes à própria madeira e que se caracterizam por separação entre as fibras que ocorrem na própria árvore.

2 - AGLOMERADA

2.1 - Definição

Madeira aglomerada é o produto obtido a parti de partículas de madeira em forma de flocos, ligadas por resinas sintéticas - dos tipos uréia/formaldeído, uréia/melamina/formaldeído ou fenol/formaldeído - sob a ação de pressão e temperatura, com adição de outros aditivos destinados a melhorar as características técnicas do material.

3 - COMPENSADA

3.1 - Contrachapeada

3.1.1-A madeira compensada contrachapeada apresenta-se sob a forma de placas constituídas de núcleo de sarrafos, chapeado, em ambas as faces, por laminado de espessura variável entre 3 e 5mm.

3.1.2-Os sarrafos terão cerca de 15mm de espessura para evitar ondulações nas lâminas exteriores, defeito que poderia ocorrer no caso de emprego de maiores espessuras.

3.1.3-Os sarrafos e as lâminas serão aglutinados com adesivo apropriado, sendo as lâminas dispostas com as fibras em sentido ortogonal.

3.1.4-No caso de emprego da placa em locais sujeitos a molhaduras freguentes, o adesivo empregado será do tipo a prova d'água e o material será caracterizado com a designação de "compensado naval".

3.2 - Laminada

3.2.1-A madeira compensada laminada é constituída por um nº  ímpar de lâminas (3, 5 ou 7) coladas sob pressão, com as fibras em sentido ortogonal, de forma que o movimento higroscópico transversal de uma lâmina é compensado pelas fibras ortogonais da lâmina adjacente, considerando que no sentido longitudinal é praticamente nula a deformação de madeira.

3.2.2-A união das lâminas de uma mesma camada será perfeita, para evitar defeitos ou ondulações nas chapas exteriores.

3.2.3 - No caso do emprego de placa em locais sujeitos a molhaduras freguentes, o adesivo empregado será do tipo a prova d'água e o material será caracterizado com a designação de "compensado naval".

4 - FIBRAS, CHAPAS DURAS

4.1 - Definição

Para efeito desta EME, entende-se por chapas duras - ou "hardboards" - as chapas obtidas pela prensagem a quente de colchão de fibras formado pelo processo úmido, aglutinados pela própria resina ou ácidos orgânicos naturais, sem emprego de produtos especiais.

5 - FIBRAS, CHAPAS ACÚSTICAS (FORROS)

5.1 - Definição

Para efeito desta EME, entende-se por chapas acústicas (forros) - ou "softboards" - as chapas obtidas pela secagem, em estufa, do colchão de polpa saído das máquinas formadas ("forming").

6 - FIBRAS, CHAPADAS ISOLANTES

6.1 - Definição

Para efeito desta EME, entende-se por chapas isolantes - ou "softboards" - as chapas obtidas pela secagem, em estufa, do colchão de polpa saído das máquinas formadoras  ("forming").

7 - FIBRAS, PAINÉS DIVISÓRIOS CONTRAPLACADOS

7.1-Para efeito desta EME, entende-se por painéis divisórios contraplacados os painéis constituídos por chapas duras vide item 4, retro - e por chapas isolantes - vide item 6 retro.

8 - FIBRAS, PORTAS CONTRAPLACADAS

8.1 - Definição

Para efeito desda EME, entende-se por portas contraplacadas as portas constituídas por chapas duras - vide item 4, retro - e por chapas isolantes - vide item 6, retro.

9 - FORMAS PARA CONCRETO APARENTE

9.1 - Características

9.1.1 - As formas para concreto aparente - de madeira compensada laminada - serão constituídas por chapas com revestimento plástico "Tego-Film" em ambas as faces.

9.1.2 - A chapa, de  madeira  compensada,  terá  5  lâminas  de  madeira.  A  1ª  e a 5ª, adjacentes ao revestimento plástico, terão fibras no sentido longitudinal. São designadas por "chapas" e confeccionadas com material de alta qualidade.

9.1.3 - A 2ª, 3ª  e  4ª constituído o "miolo", têm fibras em sentido alternados, sendo a 2ª e 4ª no sentido transversal e a 3ª,  no sentido longitudinal.

9.1.4 - O revestimento plástico "Tego-Film" será um filme impregnado com resina sintética e aplicado, às superfícies das chapas, por meio de prensagem a alta temperatura e grande pressão.

9.1.5 - A colagem das lâminas de madeira será executada com resina fenólica, sintética e à prova d'água.