1- OBJETIVO

Esta Especificação Técnica tem por finalidade estabelecer critérios, diretrizes e métodos de construção de barragens pelo emprego da tecnologia de construção em concreto compactado a rolo (CCR).

2- GENERALIDADES

2.1-Definições

O CCR é uma mistura de concreto de consistência rígida, em geral com baixo consumo de aglomerante, cujo adensamento é efetuado em camadas, devidamente controladas, usando rolos vibratórios ou compactadores manuais.

Os desenhos de projeto apresentam as linhas gerais de execução da barragem em CCR. Qualquer metodologia de construção alternativa, proposta pelo EMPREITEIRO, que conduza aos resultados estabelecidos nas especificações e desenhos de projeto, poderá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Além de estabelecido na presente especificação, deverão ser observadas todas as normas, métodos e especificações relacionados com o tema, podendo ser emitidas, se necessário, especificações complementares ou instruções de campo com o intuito de solucionar casos omissos.

2.2-Condições Gerais

O CCR  será utilizado para construção do maciço da barragem. As regiões de sua utilização estão delimitadas nos desenhos de projeto.

2.3-Classes de Concreto

São apresentadas a seguir as classes de concreto a serem empregadas na obra, considerando-se suas principais características e zonas de aplicação.

2.3.1-Concreto Convencional com fck= 7,5 Mpa aos 90 dias de Idade

Para serviços iniciais de regularização da superfície exposta da rocha de fundação escavada, o suficiente para permitir o tráfego e a entrada dos equipamentos na praça de lançamento do CCR.

2.3.2-Concreto com fck= 7,5 Mpa aos 180 dias de Idade

Para o concreto compactado com rolo (CCR), a ser aplicado nas zonas de concreto massivo da obra.

2.3.3-Argamassa com fck= 15 Mpa aos 90 dias de Idade

A ser empregada como selo, entre as camadas de CCR, entre a rocha de fundação regularizada e a primeira camada de CCR (nenhum CCR deverá ficar em contato direto com a rocha) e em particular onde especificamente indicado em projeto.

Esta mescla deverá apresentar as seguintes características no estado fresco:

- Slump na faixa de 140 ± 20 mm;

- Teor de Ar Incorporado 4,0 ± 0,5%;

- Tempo de Inicio de Pega ajustado para 6 ± 1h, com auxílio de aditivo plastificante       retardador de pega;

- A mistura de argamassa deverá  ser  preparada  na  relação em peso 1:4,00 ou 1:5,00 (cimento: agregado miúdo).

2.3.4-Concreto com fck= 15,0 Mpa aos 90 Dias de Idade

A ser usado na face de montante da barragem, degraus em concreto convencional da superfície de vertedouro e demais locais indicados em projeto.

Esta mescla deverá ter as seguintes características no estado fresco;

- Slump na faixa de 100 ± 20 mm;

- Teor de Ar Incorporado 4,0 ± 0,5%;

- Tempo de Inicio de Pega ajustada para 3 ± 1h, com auxílio de aditivo plastificante   retardador de pega;

- Diâmetro máximo do agregado graúdo igual a 50 mm.

2.3.5-O concreto convencional de face, argamassa de selo e de regularização previstos nesta especificação deverão ser produzidos e controlados segundo as diretrizes contidas no documento “Especificação para Execução de Concretos”.

2.3.6-Concreto Poroso

A ser empregado como drenagem auxiliar, nos locais definidos em projeto.

3-COMPOSIÇÃO DA MISTURA E PROPRIEDADES

3.1-	Composição

O CCR será composto de cimento Portland comum, agregados, água e eventualmente aditivos.

3.2-	Mistura

As misturas para o CCR e concretos convencionais a serem utilizadas na barragem serão definidas com base em ensaios de agregados provenientes dos materiais de escavação obrigatória de ocorrência identificadas próximas ao local da obra, ajustadas suas proporções nas misturas através de estudos de dosagens experimentais.

Os agregados serão previamente ensaiados quanto à reatividade à ação dos álcalis do cimento.

Os agregados serão combinados à partir de ensaios, tendo como finalidade o proporcionamento que resulte na maior densidade da mistura para um determinado consumo de cimento.

O teor de cimento Portland poderá variar de 60 à 80 kg/m3, devendo a obra ser iniciada com o consumo de 80 kg/m3 para os primeiros 3.000 m3 de CCR.

Os agregados para a mistura de CCR serão divididos em quatro grupos distintos:

Grupo 1 (0 a 4,75 mm);

Grupo 2 (4,75 a 25 mm);

Grupo 3 (25 a 50 mm).

O  teor  de  material  do Grupo 1 na mistura de CCR deverá ser de pelo menos      1.000 kg/m3.

A combinação dos Grupos 2 e 3 internamente, e desta combinação com o material do Grupo 1, deverá estar de acordo com os limites granulométricos definidos no item 4.3 apresentado mais adiante.

O consumo de água da mistura de CCR deverá ser ajustado à trabalhabilidade necessária. A mistura do CCR deverá ser munida de equipamento ou acessório capaz de controlar a água de mistura do CCR e permitir o seu ajuste em relação à variação da umidade livre dos agregados.

3.3-	Propriedades

3.3.1-A trabalhabilidade do CCR no estado fresco deverá situar-se nos limites de 15 a 25 seg. VeBe.

3.3.2-A massa especifica compactada mínima será de 2,3 t/m3.

3.3.3-A resistência à compressão do CCR, deverá ser medida em corpos de prova cilíndricos, de  diâmetro 150 e altura 300 mm. Deverá  ser  no  mínimo  igual a 7,5 Mpa aos 180 dias de idade, considerando-se a possibilidade de incidência de 20% de resultados abaixo do valor característico.

4 - MATERIAIS

4.1-Cimento

Os padrões de referência e as características físicas e químicas do cimento deverão atender aos seguintes requisitos:

| Propriedades | Limites Especificados |
| --- | --- |
| - Resíduo na peneira nº 200 (0,075 mm) | máx. 10% |
| - Superfície especifica Blaine | mín. 3.200 cm2/g |
| - Tempo de início de pega | mín. 1h |
| - Expansão de “Le Chatelier” | máx. 5 mm |
| - Propriedades Químicas: |  |
| Perda ao fogo | máx. 4% |
| Resíduo insolúvel | máx. 1% |
| Óxido de Magnésio | máx. 3,5% |
| Anidrido Sulfúrico | máx. 3% |

Outros tipos de Cimento Portland comum ou com adições ativas poderão ser utilizados desde que previamente ensaiados.

A fonte ou fontes fornecedoras de cimento deverão garantir a sua uniformidade de propriedades ao longo do tempo.

Como rotina, durante a produção de cimento para a obra, o fornecedor verificará as propriedades físicas e químicas dos materiais cimentantes, quanto ao atendimento aos padrões de referência.

4.2 - Água

A água no CCR deverá estar livre de quantidades excessivas de silte, matéria orgânica, álcalis, sais ou outras impurezas.

A turbidez  máxima  deverá ser limitada em 2.000 ppm. A água não conterá mais de 300 mg por litro de cloretos, nem mais de 500 mg por litro de sulfetos. O pH deverá estar  compreendido entre 5,8 a 8,0.

4.3-	Agregados

A composição total dos agregados (Grupos 1, 2 e 3) inclusive o cimento deverá atender aos seguintes limites granulométricos:

| PENEIRA |  | PORCENTAGEM ACUMULADA QUE PASSA |
| --- | --- | --- |
| POL. | mm | EM PESO |
| 2 | 50 | 100 |
| 1 1/2 | 38 | 86 - 90 |
| 1 | 25 | 75 - 85 |
| 3/4 | 19 | 67 - 77 |
| 1/2 | 12,5 | 58 - 68 |
| 3/8 | 9,5 | 53 - 63 |
| Nº | 4 | 41 - 51 |
| Nº | 8 | 31 - 41 |
| Nº | 16 | 24 - 34 |
| Nº | 30 | 18 - 28 |
| Nº | 50 | 13 - 23 |
| Nº | 100 | 9 - 19 |
| Nº | 200 | 6 - 16 |

O agregado miúdo (Grupo 1) deverá ter diâmetro máximo de 4,8 mm, devendo apresentar no mínimo 10% de material passando na peneira Nº 100 e no mínimo 5% passando na peneira Nº 200.

O agregado graúdo será constituído das frações de 4,8 a 25mm (Grupo 2) e de 25 a 50mm (Grupo 3).

5-EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO

5.1-Condições Gerais

O EMPREITEIRO utilizará uma central de concreto com um rendimento suficiente para garantir as necessidades de CCR conforme o cronograma aprovado para a obra.

O preparo do CCR e do concreto convencional deverá ser efetuado referencialmente em centrais de concreto diferentes.

As centrais de concreto deverão possibilitar a mistura homogênea dos componentes, sem segregação, e no tempo de amassamento especificado.

As centrais de concreto deverão atender aos seguintes requisitos:

-Permitir a rápida mudança nas quantidades requeridas de agregados devido ás  variações de umidade dos mesmos;

-Possibilitar o controle do peso dos componentes.

As variações poderão ser:

- para cimento e água, no máximo 1% em peso;

- para agregados graúdos, no máximo 3% em peso.

-As centrais deverão ser equipadas com dispositivos que permitam a rápida obtenção de amostras do concreto fresco para ensaios de sua consistência VeBe, bem como para a moldagem de corpos de prova para determinação da resistência e de outros parâmetros no laboratório.

O concreto fresco deverá ser misturado até atingir uma condição homogênea de distribuição entre seus componentes. A sequência de colocação dos componentes na betoneira será definida “in situ” pelo laboratório da obra.

O misturador de concreto não deverá, em nenhum caso, ficar sobrecarregado acima dos limites recomendados pelo Fabricante; os demais parâmetros também não deverão diferir daqueles indicados nominalmente. O tempo de amassamento do concreto será definido após análise de ensaios no laboratório.

Para produção do CCR poderá ser utilizado um misturador contínuo, do tipo “pug- mill”. Neste caso, os agregados miúdos e graúdos da mistura poderão ser admitidos volumetricamente.

6-TRANSPORTE

6.1-Condições Gerais

O concreto será transportado da misturadora ao local de lançamento, tão rapidamente quanto possível, utilizando métodos que controlem a segregação, a contaminação e a secagem.

Os métodos e equipamentos de manuseio, de transporte e de deposição da mistura deverão ser previamente apresentados por escrito à FISCALIZAÇÃO, para aprovação.

Se necessário, o EMPREITEIRO providenciará a colocação de anteparos ou dissiparadores de energia, nas extremidades dos transportadores e dentro dos depósitos, para limitar as quedas e em outros pontos em que puderem ocorrer segregações.

De forma geral, os equipamentos não poderão arrastar lama, ou qualquer material contaminante para as camadas de CCR já lançadas, devendo as pistas de acesso serem forradas com pedra britada limpa e lavados os pneus de veículos antes que entrem na área de lançamento do CCR. Da mesma forma o pessoal que entrar na área deverá ter as botas livres de qualquer impureza.

A contaminação localizada nas entradas e saídas das pistas de acesso ao local de lançamento será corrigida antes da chegada do CCR fresco.

O tempo total entre o início do lançamento e o fim da compactação de uma mesma massa de CCR não poderá exceder 45 minutos, em quaisquer circustâncias.

6.2-Deposito para Estocagem Temporária

Deverá ser prevista a estocagem provisória, em depósitos de espera, em um ponto central de despacho na obra, sempre que forem utilizados veículos para o transporte.

Os depósitos de espera terão capacidade adequada, igual a pelo menos duas vezes a do maior  veículo de transporte, de forma que a sequência de mistura seja paralisada ou tenha seu ritmo acelerado, no caso de atraso dos veículos.

Os depósitos de espera terão suas paredes com fortes declividades e comportas de modo a permitir  a saída do CCR sem segregação e sem engaiolamento da carga.

Deverão ser previstas comunicações com rádio, telefone ou outro meio, entre depósitos de espera, a central e a frente de lançamento.

6.3-Veículos de Transporte

Os caminhões deverão ser do tipo basculante. Poderão ser usados caminhões com dispositivos especiais de descarga traseira ou dispositivo de controle de queda, que demonstrarem capacidade de descarga sem segregação excessiva.

Qualquer segregação que resulte de queda vertical, quando a caçamba do caminhão estiver inclinada, deverá ser corrigida manualmente, ou retrabalhando-se os materiais de forma efetiva durante o espalhamento.

Os veículos de transporte serão mantidos em boas condições de operação e não deverão perder óleo, graxa ou qualquer outro material contaminante.

Os veículos deverão ser manobrados sem golpes de direção, paradas repentinas ou outros procedimentos que danifiquem a camada de CCR sobre a qual rolarem.

7-LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO

7.1-Condições Gerais

O EMPREITEIRO deverá, previamente ao início de qualquer lançamento, fornecer o plano de concretagem para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

7.2-Condições Climáticas

No caso de forte precipitação pluviométrica, o lançamento deverá ser interrompido e o CCR recém lançado deverá ser imediatamente compactado. Como medida de proteção adicional, a camada em lançamento deverá ser protegida da chuva com auxílio de coberturas impermeáveis.

Como orientação preliminar, nenhum CCR deverá ser lançado sob chuva de intensidade superior a 2,5 mm/h.

7.3-Lay-Out da Área de Lançamento

Na medida do possível o EMPREITEIRO deixará exposta, de cada vez, as superfícies de apenas duas camadas; camada precedente e a camada seguinte. Apenas em condições excepcionais, a FISCALIZAÇÃO poderá permitir a exposição de uma camada adicional.

Ao progredir o lançamento, as bordas deverão ser mantidas “vivas”, providenciando-se o lançamento de modo a efetuar o afastamento de forma progressiva. Sempre que se formar junta-fria, em qualquer borda da camada lançada, esta deverá ficar localizada a, pelo menos, 3m da localização de outras juntas frias, que se houverem formado anteriormente na mesma direção.

Antes de ser retomada a operação de lançamento do CCR, as juntas-frias deverão ser preparadas na forma indicada nos itens 9.3 e 9.4 desta Especificação.

7.4-Descarga do CCR

O CCR será depositado no local em que deverá ser espalhado. Se o transporte for feito por caminhões, a descarga será completada normalmente com o veículo em movimento.

Quando for necessário verter o CCR em uma pilha, com caminhões basculantes, a descarga será feita sobre a camada de CCR fresco que estiver sendo espalhada e não sobre a anterior, já endurecida.

7.5-Espalhamento

No intervalo máximo de 20 minutos após a descarga, a mistura deverá ser espalhada em camada nivelada que, depois de compactada, deverá ficar com a espessura nominal de projeto.

A espessura nominal da camada compactada indicada na alternativa de projeto é de 400 mm.

O espalhamento deverá ser feito com equipamento provido de lagartas suplementado, se for conveniente, por uma motoniveladora. O porte do equipamento   de   lagartas,  para    o    espalhamento,   deverá   ser  limitado  ao  do D-7 caterpilar ou equivalente, com acionamente hidráulico e movimentação angular da lâmina.

O espalhamento será efetuado de maneira a não causar segregação. No caso em que ag’regados de grandes dimensões venham a rolar ou segregar, para o lado da borda de uma camada espalhada de CCR deverão ser novamente misturados ao CCR ou retirados.

Todo o equipamento deverá ser mantido em boas condições de operação, sem vazamento de óleo, graxa ou qualquer outro material contaminante.

Nenhum concreto deverá ser lançado sobre uma camada que tiver sido considerada como suspeita e que estiver sendo analisada para fins de aprovação ou rejeição.

7.6-Plano de Lançamento

Uma camada deverá ser constituída de faixas de CCR adjacentes. A largura da faixa não deverá ser inferior a 1,8 da largura do cilindro do compactador; havendo talude sem compactador, o rolo compactador deverá aproximar-se pelo menos 30 cm de sua linha limite.

O comprimento da faixa a compactar não deverá ser inferior a 4 ou 5 vezes o comprimento do equipamento compactador.

A espessura da camada em espalhamento deverá ser, a principio, 8 a 10% superior a espessura final compactada, sendo que o acréscimo final será determinado por ensaios.

A sobreposição de compactacão entre duas faixas adjacentes, em planta, de CCR não deverá ser inferior a 30 cm.

Durante o processo de lançamento do CCR, será permitido o tráfego de equipamento de terraplenagem sobre o concreto recém lançado, exceto manobras de equipamentos de esteiras, a menos que sejam tomados cuidados especiais.

7.7-Intervalos de Lançamento

No caso de lançamento de uma camada de espessura de até 40 cm em um tempo de até 24 h, a concretagem poderá ser executada sem intervalos. No caso de haver lançamento de 5 camadas de espessuras de 40 cm no período de 24 h, deverão ser feitos intervalos de 48 a 72 h para o próximo lançamento de modo a permitir o equilíbrio do regime térmico da massa de CCR e evitar a formação de fissuras. O intervalo de espera será melhor definido pelo laboratório em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.

7.8-Desmonte de Rocha

O desmonte de rocha nas proximidades das estruturas de concreto (em jazidas de rocha para agregados e fundações da barragem) deverá ser executado de modo a não exceder as seguintes velocidades de partícula em função da idade do concreto:

| Idade do Concreto (horas) | Máxima Velocidade de Partícula (cm/s) |
| --- | --- |
| 0 - 8 | sem restrição |
| 8 - 24 | 0,25 |
| 24 - 36 | 0,50 |
| 36 - 48 | 1,00 |
| 48 - 60 | 2,00 |
| 60 - 72 | 3,00 |
| > 72 | 5,00 |

8-ADENSAMENTO

8.1-Condições Gerais

O CCR deverá ser compactado com rolo vibratório liso. O número de passadas do rolo deverá ser suficiente para atingir a densidade mínima estatística de 2.300 kg/m3, com garantia de 98%.

Para a compactação de determinada camada recomenda-se uma passada preliminar do rolo compactador vibratório sem vibração, seguindo-se sobre a mesma o seguinte critério conforme a altura da camada a compactar. São previstas de 6 a 8 passadas com o emprego de rolo duplo vibratório, do tipo CC-43 (DYNAPAC) ou similar.

A velocidade recomendada para o rolo vibratório no adensamento do CCR deverá variar no intervalo de 1 a 3 km/h, devendo ser melhor definida experimentalmente.

8.2-Condições Especiais

Conforme os resultados obtidos em aterro experimental a ser executado, os rolos compactadores deverão ter seu peso e sua frequência previamente aferidos. Dispositivos sonoros ou óticos para indicação do final da compactação da camada poderão ser instalados no rolo compactador.

O adensamento do concreto convencional de face será feito com o uso de vibradores de imersão.

As zonas não acessíveis aos rolos compactadores deverão ser adensadas com rolos vibratórios manuais ou vibro-soquetes; os equipamentos adotados deverão ser testados para possibilitar o mesmo grau de adensamento dos rolos compactadores.

A camada a compactar deverá ficar nos limites determinados pelas formas ou elementos da estrutura, podendo também ter o talude de 1:4, no sentido longitudinal ou transversal ao de lançamento nos casos de interrupções não intencionais da concretagem.

A parte superior do talude 1:4 em formação, numa altura de cerca de 10 cm, deverá ser moldada manualmente ou com qualquer outro equipamento sob ângulo de 45º.

Nos locais adjacentes à superficie inclinada da fundação será necessário remover a camada compactada sobre a rocha com espessura menor que 15 cm, de modo a evitar uma cunha frágil, ficando a superfície resultante normal à fundação e compactada com soquetes manuais.

Na zona de lançamento de concreto convencional, perto das vedações, formas e instrumentação, o adensamento será efetuado com vibradores de imersão de modo a não afetar a integridade dos elementos adjacentes.

A superfície do CCR deverá ser densa, sendo admitido o afloramento de agregado solidamente aderido com pasta.

Por ocasião do adensamento do CCR deverá ser evitada a formação de ondulações decorrentes de excesso de umidade da mistura ou deficiência de compactação.

9-PROTEÇÃO E CURA

9.1-Condições Ambientais

A superfície do concreto lançado e compactado deverá ser protegida contra a secagem da face exposta, utilizando-se aspersão de água na forma de névoa, de modo a estabelecer condições para a estabilidade térmica.

Algumas regiões que por qualquer razão não forem compactadas previamente às chuvas, deverão ser tratadas da seguinte forma:

- Terminada a chuva, a superfície de concreto lançado deverá ser limpa, retirando-se o  concreto erodido e a água;

- Sobre a superfície limpa deverá ser aplicada uma pequena camada de argamassa de berço, podendo em seguida ser retomado o lançamento por camadas.

9.2-Tráfego de Equipamentos

-Quanto ao tráfego de equipamentos, inclusive caminhões e guindastes:

- Sobre o concreto recém lançado e compactado em camadas, será permitido o tráfego durante o seu lançamento até o término da camada;

- Concluída a camada, o tráfego sobre sua superfície não será permitido sem uso de medidas de proteção, durante 36 h (o tempo será melhor especificado pelo laboratório em função dos resultados obtidos em testes);

O EMPREITEIRO deverá adotar procedimentos que permitam o tráfego de equipamentos antes de decorrido o prazo acima definido, protegendo a camada fresca contra o efeito das deformações decorrentes.

9.3-	Cura

As camadas de concreto convencional de face, deverão ser mantidas em cura, por no mínimo, 7 dias, caso não sejam previamente cobertas com camadas de concreto sucessivas.

O paramento de montante em concreto convencional, deverá ser curado com água mantida na forma de filme permanente (tubos perfurados poderão ser utilizados) por um prazo mínimo de 21 dias.

A cura do CCR deverá ser feita por nebulização permanente da superfície, mesmo durante o procedimento de lançamento de camada sobrejacente.

10-JUNTAS - PREPARO E TRATAMENTO

10.1-Juntas entre Camadas de CCR

Todas as juntas de construção, ou juntas-frias que se estabelecerem no CCR deverão ser limpas com jatos de ar comprimido para remoção de areia, argila, ou quaisquer outros detritos e a superfície deverá ser mantida úmida.

Nas juntas horizontais entre as camadas de CCR, será aplicada uma pequena camadas de argamassa de consistência fluída, denominado “argamassa de berço ou de selo”, em geral na espessura máxima de 1,5 cm, ou conforme indicado no projeto. A largura da faixa de sua aplicação também será indicada nos desenhos de projeto.

A argamassa de berço será constituída por uma mistura de alto teor de pasta, com consistência “slump test”  variando entre 120 e 160 mm.

10.2-Juntas de Contração

A barragem será construída com juntas de contração no paramento de montante em concreto convencional, e juntas tipo induzida no maciço em CCR. As juntas serão construídas conforme detalhes dos desenhos de projeto.

As juntas de contração poderão ser formadas com emprego de formas removíveis de vários materiais e lona plástica, devendo-se evitar nesta operação a desagregação ou fendilhamento do CCR.

11-FORMAS

11.1-Paramento de Montante

O paramento de montante será executado através do uso de formas comuns de madeira, modulada de modo a possibilitar a execução de pelo menos, 2 (duas) camadas de CCR antes que necessitem ser removidas.

Na região do paramento de montante será aplicado um concreto convencional de face. A espessura será indicada nos desenhos de projeto.

O concreto convencional de face será constituído por uma mistura de consistência de 80 a 120mm (slump test) e resistência conforme indicado nos desenhos de projeto.

O concreto convencional de face deverá ficar monoliticamente solidarizado ao CCR.

11.2-Paramento de Jusante

A face de jusante poderá ser moldada utilizando-se forma fixa de altura equivalente a da camada em lançamento.

Opcionalmente, a face de jusante poderá ser moldada utilizando-se máquina de concreto, ou prismas pré-moldados de concreto.

Optando-se pela execução da face de jusante com o uso de forma fixa, a remoção das formas deverá ser realizada conforme orientação do laboratório da obra.

Uma vez removida a forma, serão reparados os defeitos decorrentes de sua fixação, e removidas as partículas de agregados e outros detritos.

Perfis pré-moldados removíveis poderão ser usados, também a jusante, para a construção do paramento inclinado.

A compactação do CCR na face de jusante da seção não vertedoura, será feita com equipamentos manuais (placas vibratórias ou soquetes pneumáticos). Deverão ser previamente removidos ninhos de pedras provenientes do lançamento do CCR junto à forma, de modo a evitar bicheiras.

11.3-Formas das Juntas de Contração

A forma de moldagem da junta de contração no maciço de CCR poderá ser de aço ou qualquer outro material devendo garantir a estabilidade na ocasião da passagem do rolo vibratório e impossibilitar a aderência do concreto fresco.

Como forma não removível, na região do concreto de face, poderá ser utilizada chapa de madeira ou material sintético a ser fixado na região da junta.

12-ARRANQUE DA FUNDAÇÃO

12.1-Preparo da Fundação

Sobre a rocha irregular de fundação deverá ser lançada um concreto de regularização com trabalhabilidade “slump test”de 60 a 80mm, para assegurar a aderência entre a fundação e o CCR e regularizar a superfície para o seu lançamento. O consumo de cimento deste concreto deverá ser da ordem de 200 a 225 kg/m3.

Todas as depressões e sulcos da rocha de fundação deverão ser cuidadosamente limpas de impurezas e água, sendo preenchidas posteriormente com concreto de regularização adensado por vibradores de imersão.

Nas áreas relativamente planas da fundação e demais áreas regularizadas segundo itens 12.1 e 12.1.2, deverá ser lançada uma camada de 2,5 cm de argamassa de berço que será recoberta imediatamente com uma camada de CCR.

12.2-Contato com Taludes em Rocha

Nos locais adjacentes à superfícies inclinadas da rocha de fundação, onde não for possível utilizar argamassa de berço, será lançada previamente uma camada de concreto convencional do tipo concreto de face, com a altura igual a camada de CCR e largura de 30 a 40cm. Esta camada de ligação deverá ser adensada junto ao CCR, de modo análogo ao concreto de face do paramento.

13-TOLERÂNCIAS

13.1-Requisitos

Desvios de prumo e inclinação na face de montante e no paramento vertical de jusante da barragem, não deverão exceder de:

- 15 mm em 3 m;

- 20 mm em 6 m e

- 30 mm em 12 m ou mais.

Desvios na horizontal na face de montante não deverão exceder de:

- 10 mm em 3 m;

- 25 mm em 9 m ou mais.

Desvio na linha de inclinação da face de jusante e não deverá exceder de:

- 70 mm em 3 m;

- 100 mm em 6 m e

- 200 mm em 12 m ou mais.

Desvios na horizontal na face inclinada de jusante não deverão exceder de:

- 70 mm em 3 m e

- 200 mm em 9 m ou mais.

Os desvios da espessura, na camada compactada, poderão ser de ± 10%.

Desvios na linha da junta de contração não deverão exceder de 50 mm.

14-CONTROLE DE QUALIDADE

14.1-Generalidades

Deverá ser implantado e mantido um efetivo sistema de controle de qualidade para o CCR, de maneira a garantir o atendimento das exigências de qualidade do projeto, inclusive todos os ensaios e inspeções, irregularidades observadas e as medidas corretivas tomadas.

O controle de qualidade será efetuado em todas as etapas de execução dos serviços.

O controle de qualidade dos agregados será efetuado pela tomada de amostras nas correias transportadoras em cada turno de serviço, para determinação da granulometria e da umidade.

A qualidade do cimento será determinada mediante ensaios padronizados para cada remessa recebida na obra.

Os dispositivos dosadores da central de concreto deverão estar aferidos de modo a respeitarem a composição de cada traço de concreto. O laboratório deverá exceder o controle permanente da composição do concreto e providenciar imediatamente eventuais correções nos dispositivos dosadores.

14.2-Requisitos

A trabalhabilidade do concreto será verificada pelo menos 3 vezes em cada turno.

A densidade do CCR recém compactado deverá ser controlada a cada 100 m2 de área da camada, sendo no mínimo um ensaio por camada.

Poderá ser usado o processo do anel ou um densímetro nuclear para este ensaio.

Para cada camada de CCR lançada, deverão ser tomadas duas amostras da mistura, uma em cada turno, para a moldagem de 4 corpos de prova cilíndricos de 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura, para ensaio de resistência à compressão na idade de controle especificidada. Os corpos de prova serão moldados mediante uso de compactadores manuais pneumáticos ou com auxílio de mesa vibratória.

Todos os tipos de ensaios serão registrados em boletins apropriados. Cópias destes boletins serão entregues à FISCALIZAÇÃO.

A frequência dos ensaios previstos nesta especificação, poderá ser modificada no decorrer dos trabalhos de concretagem, de acordo com o domínio e estabilização da qualidade do concreto, conforme resultados obtidos no laboratório, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Os resultados estatísticos dos ensaios de resistência terão de atender aos valores característicos do projeto.

15-MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita com base na determinação do volume de concreto rolado, nas espessuras indicadas no projeto, ou conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. Não haverá medição nem pagamento para um concreto lançado pela Empreiteira em áreas que não sejam as indicadas ou não determinados pela FISCALIZAÇÃO. O volume será em metros cúbicos, calculado pela multiplicação das superfícies revestidas pela espessura indicada no projeto. Aos volumes medidos como acima determina-se serão pagos os preços correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Estão incluídos nestes preços todos os custos relativos ao fornecimento de materiais, serviços e equipamentos necessários para a completa execução destes trabalhos, sem se limitar aos descritos abaixo:

- Abastecimento e operação da misturadora de CCR;

- Fornecimento e manuseio dos aglomerantes;

-Fornecimento dos materiais, inclusive areia natural e/ou artificial, materiais  siltosos e britas;

- Transporte do CCR;

- Equipamentos e serviços para lançamento, espalhamento, adensamento e cura do CCR, inclusive materiais necessários para proteção contra condições climáticas e/ou outras condições adversas ao lançamento ou cura;

- Limpeza e preparo das superfícies expostas das camadas;

-Fornecimento de todos os materiais, preparo, transporte, montagem e desmontagem, de formas planas e de todos os acessórios de fixação;

-Execução de aterro experimental de CCR, incluindo todos os equipamentos e serviços necessários previstos em PROJETO.