1-CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1-As argamassas são materiais de construção constituídos por uma mistura íntima de um ou mais aglomerantes, agregado miúdo e água. Além destes componentes essenciais, presentes nas argamassas, podem ainda ser adicionados produtos especiais, com a finalidade de melhorar ou conferir determinada propriedade ao conjunto.

1.2-As condições a que uma boa argamassa deve satisfazer são;

-  resistência mecânica;

-  trabalhabilidade;

-  impermeabilidade;

-  aderência;

-  constância de volume;

-  durabilidade.

1.3-Para obtenção de um produto de boa qualidade, é necessário que todos os grãos dos agregados sejam perfeitamente envolvidos pela pasta, como também estejam perfeitamente aderidos.

1.4-Para assegurar a obtensão das propriedades supracitadas, será necessária uma dosagem adequada e a perfeita homogeneidade da mistura.

1.5-Os materiais componentes das argamassas deverão observar rigorosamente às especificações EME-01/06 (Aglomerantes), EME-01/07 (Agregados), EME-01/08 (Água).

1.6-Igualmente deverá ser observado, no que couber, a NBR-7200 (NB-231)

2-PREPARO E DOSAGEM

2.1-As argamassas deverão ser adequadamente homogeneizadas por meio de amassamento manual ou mecânico.

2.2-O amassamento mecânico em obra deverá ser contínua e durar o tempo necessário que permita a homogeneização da mistura de todos os elementos.  A duração necessária terá de ser aumentada com o volume da amassada, devendo ser tanto maior quanto mais seca a argamassa. O tempo mínimo de amassamento (em minutos) a contar do momento em que todos os componentes da argamassa, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira, ou seja, respectivamente, inclinada, horizontal ou vertical, sendo D o diâmetro máximo da betoneira (em m). Não se tomará, contudo, tempo inferior a dois minutos.

2.3-A colocação dos materiais na betoneira deverá seguir a seguinte ordem: inicialmente, lança-se parte da água, colocando-se a betoneira em funcionamento.

Em seguida, lança-se a areia e o saibro ou a cal, conforme o caso, o cimento, e o resto da água. Quando for empregada pasta de cal virgem extinta na obra, esta deverá ser lançada por último, colocando-se toda a água no início da mistura.

2.4-Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mistura mecânica, será permitindo, a critério da Fiscalização, o amassamento manual.

2.5-O amassamento manual será de regra para a argamassas que contenha cal em pasta.

2.6-O amassamento manual será feito sob coberta e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra, em superfície plana, resistente, impermeácvel e limpa, seja em masseira, cimento ou tabuleiro.

2.7-Mistura-se-ão, a seco, os agregados (areia, saibro etc.) com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal etc.) resovendo-se os materiais a pá até que a mistura adquira homogeneidade de cortura.

2.8-A mistura será então disposta em forma de um tronco de cone e, no centro da cratera, assim formada, adicionar-se-à,  paulatinamente, a água necessária.

2.9-Prosseguir-se-á o amassamento, com o devido cuidado para evitar-se perda de água ou segregação dos materiais, até conseguir-se uma massa homogênea de aspecto uniforme e consistência plástica adequada.

O amassamento deverá ser feito por "tombos" evitando-se o "arraste" da mistura.

2.10-Não será permitida a mistura manual com mais do que dois traços de um saco de cimento de cimento de cada vez.

2.11-Serão preparadas quantidades de argamassas na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o ínicio de endurecimento antes de seu emprego.

2.12-As argamassas contendo cimento não devem ser aplicadas sempre que, após a preparação, decorrer um intervalo de tempo superior ao prazo do início de pega do cimento empregado para o cimento Portland comum o tempo estimado para o início de pega é de uma hora).

2.13-Nas argamassas de cal contendo pequena proporção de cimento, a adição de cimento será realizada no momento do emprego.

2.14-Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la.

2.15-A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada.

2.16-Quando no transporte horizontal das argamassas forem utilizados carrinhos de mão, este deverão possuir rodas de pneus e rolarem sobre superfícies planas e firmes, evitando-se a "vibração" da massa transportada.

2.17-A determinação da dosagem da água na composição da argamassa deverá ser orientada tendo em vista principalmente o aspecto da mistura. A argamassa deverá apresentar-se como uma massa coesa, que possua uma trabalhabilidade apropriada para rejuntamento e revestimento.

2.18-As dosagens especificadas adiante serão rigorosamente observadas, salvo quando ao seguinte;

2.18.1-Nas argamassas contendo areia e saibro, poderá, a critério da Fiscalização, haver certa compensação das proporsões relativas desses materiais, tendo-se em vista a variação do grau de aspereza do saibro e a necessidade de ser obtida consistência.

2.18.2-De qualquer modo, não poderá ser alterada a proporção entre o conjunto dos agregados  e o dos aglomerantes.

2.19-Jamais será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade química desses materiais.

2.20-As areias para argamassa deverão possuir o menor espaço vazio possível,  por isso deverão ser utilizadas areias de grãos mistos, de composição identificável em ensaios de laboratório. São especialmente consideradas areias próprias aquelas em que a fração com diâmetro de grão de até 0,2 milímetros representem entre 10 a 25% do peso. As areias para a composição da argamassa de chapisco deverão constituirem predominantemente de grãos cuja granulometria as defina como areias grossas (maior que 3,87mm). A dimensão nominal máxima do agregado a ser adotada na aplicação de revestimento de argamassa em paredes externas, internas  e forros, deverá ser:

a)  p/ chapisco: 4,8 milímetros;

b)  p/ emboço: 3 milímetros;

c)  p/ reboco: 1 milímetro.

3-TRAÇOS

Serão adotados, conforme o fim a que se destinam, os seguintes tipos de argamassa definidos pelos seus traços volumétricos:

3.1-ARGAMASSA A.1 - Traço 1:1, de cimento e areia.

3.2-ARGAMASSA A.2 - Traço 1:2, idem, idem.

3.3-ARGAMASSA A.3 - Traço 1:3, idem, idem.

3.4-ARGAMASSA A.4    -  Traço 1:4, idem, idem.

3.5-ARGAMASSA A.5     - Traço 1:5, idem, idem.

3.6-ARGAMASSA A.6     -  Traço 1:6, idem, idem.

3.7-ARGAMASSA A.7     -  Traço 1:8, idem, idem.

3.8-ARGAMASSA A.8     -  Traço 1:6, de cimento e saibro áspero.

3.9-ARGAMASSA A.9     -  Traço 1:8, idem, idem.

3.10-ARGAMASSA A.10   -  Traço 1:2:3, de cimento, areia e saibro macio.

3.11-ARGAMASSA A.11    -   Traço 1:3:3, idem, idem.

3.12-ARGAMASSA A.12    -   Traço 1:3:5, idem, idem.

3.13-ARGAMASSA A.13  - Traço 1:1:6, de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada.

3.14-ARGAMASSA A.14    -    Traço 1:2:3, idem, idem.

3.15-ARGAMASSA A.15    -    Traço 1:2:5, idem, idem.

3.16-ARGAMASSA A.16    -    Traço 1:2:7, idem, idem.

3.17-ARGAMASSA A.17    -    Traço 1:2:9, idem, idem.

3.18-ARGAMASSA A.18  -  Traço 1:3:5, de cimento, cal em pó e areia fina peneirada.

3.19-ARGAMASSA A.19   -     Traço 1:3, 5:4,5, de cimento, cal em pó e areia fina peneirada.

3.20-ARGAMASSA A.20     -      Traço 1:6:6, idem, idem.

3.21-ARGAMASSA A.21     -      Traço 1:0,5, cal em pó e areia fima peneirada.

3.22-ARGAMASSA A.22     -      Traço 1:1, idem, idem.

3.23-ARGAMASSA A.23      -     Traço 1:2:5, de cimento branco, cal em pó e areia.

3.24-ARGAMASSA A.24    -    Traço 1:0, 5:6, de cimento branco, cal em pasta e quartzo moído, de granulometria apropriada à rugosidade desejada, com adição de corante mineral e impermeabilizante.

3.25 - ARGAMASSA A.25m  -  Traço 1:1, de gesso calcinadoem pó e areia.

3.26-ARGAMASSA A.26    -   Traço 1:2 a 1:4, de gesso calcinado e areia fina

peneirada, variando a proporção de areia com o tipo de emboço adotado.