O alumínio puro será do tipo H-Metalúrgico  -  e obedecerá ao disposto na normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e da DIN-1712. A terminologia será regida pela NBR-(CB-32).

1 - LIGAS

1.1 - As ligas  de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas entre os grupos discriminados nos itens seguintes.

1.2 - Grupo Binário

Ligas dos tipos AL-Mn, AL-Mg, AL-Si e AL-MgªSi.

1.3 - Grupos Ternários ou mais Complexos

Ligas dos tipos  Al-Mg-Si, Al-Mn-Si, Al-Cu-Si, Al-Mg-Mn, etc.

1.4 -As ligas a empregar, em cada caso particular, serão perfeitamente caracterizadas pela indicação das proporções relativas a cada componente ou pela sua designação industrial patenteada, sempre, porém, acompanhada do indispensável sufixo designativo do tipo escolhido, conforme exemplos seguintes: "hidumínio 66", "Noral 322", "Duralumínio B", "Peraluman 30", "3 S", etc.

2 - PERFIS PARA SERRALHARIA

2.1 -As serralharias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de alumínio que apresente as seguintes características :

2.1.1 - Limite de Resistência à Tração: 12,0 a 15,4 Kg/mmª.

2.1.2 - Limite de Escoamento: 6,3 a 11,9 kg/mmª.

2.1.3 - Alongamento (50mm): 18 a 10%.

2.1.4 - Dureza (brinell-500/10): 48 a 68.

2.2 -O acabamento das superfícies dos perfis será caracterizado por linhas de matriz riscos longitudinais. A maior ou menor profundidade desses riscos será definida pela rugosidade média da superfície  (RMS), medidas em micropolegadas.

2.2.1-Acabamento nº1: é o acabamento mais grosseiro, obtido em extrusão, normalmente para superfícies não expostas. É o acabamento comum obtido na extrusão de ligas duras. Para ligas moles, o limite máximo de rugosidade é de 150 RMS.

2.2.2-Acabamento nº2: é o acabamento que se obtém para superfícies expostas, com um limite máximo de rugosidade média de 100 RMS, só possível para ligas moles.

2.2.3-Anodização: a anodização é caracterizada pela letra "A", colocada após a RMS.

3 - FORMAÇÃO DA CAMADA ANÓDICA

3.1- O aluminio e suas ligas têm a propriedade de recobrirem-se de uma fina camada de óxido - a alumina - quando em contato com o oxigênio do ar. Uma camada de alumina da ordem de 2 micras, poderá forma-se por este meio ao cabo de um ano, oferecendo regular proteção ao metal subjacente em ambientes pouco agressivos.

3.2 - A parti dessa propriedade, obtém-se a anodização pelo seguinte processo:

A peça de alumínio é mergulhada numa solução aquosa de ácido sufúrico, na qual um eletrodo de alumínio serve de catodo e a referida peça funciona como anodo. Faz-se passar pelo eletrólito uma corrente contínua, verificando-se então a eletrólise com abundante desprendimento de oxigênio no anodo e de hidrogênio no catodo. O oxigênio em contato com o alumínio provoca a formação acelerada de camada óxido-a alumina.

4 - SELAGEM

Uma vez formada, a camada anódica terá de ser colmatada (fechamento completo dos poros), para evitar a corrosão decorrente do ataque do núcleo do metal através dos poros do filme. A selagem poderá ser desenvolvida por dois processos: quimicamente, a quente (meio ácido) e eletroliticamente, a frio (em meio alcalino).

4.1 - Na colmatagem química, a camada anódica de alumina é parcialmente hidratada, transformando-se em hidróxido de alumina - AlªO³HªO - a qual possui volume específico mais elevado do que a alumina anidra. Em consequência, haverá uma diminuição progressiva do volume de poros até o seu enchimento total, conferindo à camada de óxido uma inércia notável.

4.2 -  No processo de selagem eletrolítica a frio, a colmatação dos poros processa-se pela deposição progressiva de sais inorgânicos até o enchimento dos poros da camada anódicas. Este método de colmatação é altamente resistente a ácidos e alcalinos, possuindo muito boa resistência à ação dos raios ultravioletas, sendo também hidrorrepelente.

4.3 - É imperativo salientar que uma camada anódica só fica perfeitamente protegida quando os seus poros são totalmente colmatados.

4.4 - As operações de colocação dos filmes anódicos, utilizando sais orgânicos ou inorgânicos, terão de ser feitas antes da selagem, de forma que os sais respectivos se depositem no interior dos poros. Devido à baixa opacidade dos depósitos de colmatação, as cores conferidas aos filmes pelos sais são visíveis.