1 - NORMAL

A  terminologia   e   classificação  de  tipos  de  cobre  será  de  acordo  com  a  NBR-5019 (TB-50).

2 - COBRE REFINADO A FOGO

2.1 - É proveniente de fundição de produtos impuros de metal, refinado por um processo metalúgico à alta temperatura. Deverá ter um teor mínimo de 99,85% de cobre, incluída a prata, distinguindo-se dois tipos: cobre refinado a fogo tenaz e cobre refinado a fogo, de alta condutibilidade.

2.2 - O cobre em chapa será do tipo cobre refinado a fogo tenaz. Terá a maleabilidade correspondente às condições de trabalho. Exigindo maior flexibilidade, o material será laminado a quente ou convenientimente recozido; para as peças autoportantes, que exijam maior resistência mecânicas ou indeformabilidade, as chapas serão do tipo meio dura, laminadas a frio.

2.3 - As chapas satisfarão ao ensaio de dobramento a 180º e, as do tipo macio, permitirão seu dobramento em bloco e à mão, sem estalar ou fissurar.

2.4  - A espessura das chapas será uniforme, com variação de pêso inferior a ± 5%.

3 - COBRE ELETROLÍTICO

É  o  cobre  obtido - a partir de  produtos  impuros  deste  metal  ou  de  seus  compostos-mediante um processo eletrolítico de separação. Deverá ter um teor mínimo de 99% de cobre, incluíndo o teor de prata. Sua condutibilidade elétrica mínima no estado recozido deverá ser de 100% IACS.