1 - PREPARO

1.1- Sob a denominação genérica de pastas serão designadas as massas, mais ou menos plásticas, obtidas pelo amassamento de um aglomerante (cimento,cal, gesso etc.) com água, sem adição de qualquer agregado.

1.2-O amassamento das pastas será manual e completo, evitando-se, todavia, a segregação por excesso de manipulação.

1.3-As pastas de cal para emprego direto, vulgarmente denominado “natas de cal”, serão cuidadosamente peneiradas antes de aplicação, de modo a não apresentar quaisquer granulações.

2 - TIPOS

Haverá os seguintes tipos de pastas:

2.1-Pasta P.1

Cimento Portland com água.

2.2-Pasta P.2

2.2.1-Cimento Portland comum, corante em pó e água.

2.2.2-A proporção de corante, determinada pela coloração desejada, não poderá    ser superior a 20% do volume de cimento, a fim de não enfraquer a pasta.

2.3-Pasta P.3

Cimento Portland branco e água.

2.4-Pata P.4

Cal em pasta e água.

2.5-Pata P.5

Gesso calcinado e água.

2.6-Pata P.6

Caseína e água.